(przykład) Specyfikacja Techniczna zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004.
(Dz. U. nr 202, poz. 2072)

IZOLACJE
Leca® KERAMZYTEM w workach
1. WSTĘP



1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, polegających na ułożeniu izolacji termicznej lub podłoży pod posadzki na gruncie - keramzytem w workach.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Leca® KERAMZYT w workach może być stosowany w następujących rozwiązaniach:
a) Leca® KERAMZYT w zamkniętych workach

•
Izolacja termiczna ścian piwnicznych i fundamentowych,

•
Izolacja termiczna rur instalacyjnych,

•
Izolacja termiczna stropodachów, bez względu na rodzaj,

•
Inne izolacje termiczne oraz ograniczające przenoszenie drgań.
b) Leca® KERAMZYT w otwartych workach


•
Izolacja i podłoże podłogi na gruncie.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy układaniu worków z keramzytem i obejmują:


•
przygotowanie podłoża i oczyszczenie go z wszelkich zanieczyszczeń,

•
układanie keramzytu w workach,

•
odpowietrzenie worków przy wykonywaniu podłogi na gruncie,

•
wykonywanie wierzchnich warstw na workach.
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.

Układanie keramzytu - proces polegający na dostarczeniu i ułożeniu keramzytu workowanego.
1.4.2.

Odpowietrzanie worków - to kilkukrotne przekucie lub przecięcie, od góry worków, ułożonych na podłożu, mające na celu usunięcie z szczelnych worków „soczewek” powietrza. Proces ten powoduje układanie dalszych warstw posadzki szlachty - podkładu betonowego na stabilnym podłożu z keramzytu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY



2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania - wg ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”.

•
Do wykonania ww. robót należy użyć Leca® KERAMZYTU izolacyjnego L. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualną deklarację zgodności na ww. materiał. Kruszywo powinno być dostarczane, składowane i układane zgodnie z zaleceniami ST.

•
Izolacja p-wilgociowa, folia PE o grubości większej niż 0,4 mm.

Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca.
2.2. Wymagania szczegółowe
Zaleca się użycie Leca® KERAMZYTU izolacyjnego L, charakteryzującego się następującymi właściwościami:

•
frakcja kruszywa 8-20 lub 10-20 mm,

•
gęstość nasypowa 290 kg/m3 ( 15%,

•
wytrzymałość na miażdżenie ( 0,75 MPa.
Średnia grubość worka z keramzytem wynosi ok. 17 cm, a średnie zużycie to ok. 3 worki na 1 m2 powierzchni.
3. SPRZĘT



3.1. Ogólne wymagania dot. Sprzętu podano w ST 00.00.00.
W pracy przydatne są taczki i wózki dwukołowe, którymi transportuje się worki na miejsce ułożenia. Ponadto niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu do pomiarów niwelacyjnych.
Sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
3.2. Niezbędny sprzęt do wykonania podłoża

•
taczki, wózki dwukołowe,

•
sprzęt geodezyjny do niwelacji powierzchni.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE



Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne".
Keramzyt może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inżyniera.
Worki o pojemności 55 l fabrycznie pakowane są na paletach po 30 szt. na palecie.
Worki nie powinny być składowane ponad 3 miesiące na zewnątrz, jak również nie mogą być narażone w tym czasie na intensywne działanie promieni słonecznych. Nie przestrzeganie tych zaleceń doprowadza do osłabienia wytrzymałości foliowych worków, na skutek przegrzania na słońcu.
5. WYKONANIE ROBÓT



5.1. Ogólne warunki wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 5. Wykonawca robót winien posiadać doświadczenie w wykonywaniu przedmiotowych robót. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych.
Podczas wykonywania prac należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte następujące dane:

•
stan podłoża,

•
rysunki z naniesionymi punktami niwelacyjnymi,

•
sposób wykonywania robót,

•
informacje o stosowanych materiałach i technologii prac,

•
zużycie materiału na m3,

•
pozostałości materiału,

•
inne szczegóły istotne w dalszych pracach i mające wpływ na wymagania użytkowe.
Protokół z prac wykonawczych zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów.
5.2. Przygotowanie podłoża do ułożenia keramzytu
Na podłożu nie powinny znajdować się zanieczyszczenia (np. gruz, kamienie, resztki drewna szalunkowego itp.). Wszelkie wcześniejsze podsypki, zasypane wykopy instalacyjne itp. muszą być zagęszczone, a poprawności ich zagęszczenia podlega osobnemu odbiorowi.
5.3. Układanie keramzytu w workach zamkniętych
Worki można układać poziomo, jak i ustawiać pionowo, opierając je o ściany budynku.
Przy układzie poziomym worki układa się szczelnie jeden przy drugim, w jednej lub kilku warstwach. Kolejne warstwy worków należy układać naprzemiennie tak aby styk pomiędzy workami nie wypadał w jednej płaszczyźnie. Przestrzenie pomiędzy workami uzupełnia się keramzytem luzem.
Keramzytu w zamkniętych workach nie zagęszcza się. Rozwiązanie to jest szczególnie polecane przy wykonywaniu izolacji ścian i rur w gruncie.
5.4. Układanie keramzytu w workach odpowietrzonych
W przypadku układania keramzytu w workach 55 l, jako nośnego podłoża pod posadzki (podłoga na gruncie), worki układa się szczelnie na podłożu gruntowym, szczeliny pomiędzy workami obsypuje luźnym keramzytem, a następnie przecina wszystkie worki w celu odpowietrzenia. W zależności od wymagań termicznych keramzyt układa się w jednej lub dwóch warstwach worków. Przy układaniu każdej z warstw postępować należy w taki sam, opisany powyżej sposób.
5.5. Wierzchnie przykrycie
Generalnie keramzyt układany w zamkniętych workach nie wymaga dodatkowego przykrycia folią. Jedynie w przypadku wykonywania podłogi na gruncie, przy użyciu worków odpowietrzonych, na wierzchu układa się izolację przeciwwilgociową, z dwóch warstw folii lub papy.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT



6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi, podanymi w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne".
Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego.
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót

Za wbudowany materiał oraz badanie jego przydatności odpowiada Wykonawca.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi dokumentację stwierdzającą właściwe zagęszczenie podłoża, na którym będzie układany keramzyt oraz dokumenty stwierdzające pochodzenie i rodzaj keramzytu dostarczanego przez producenta.
6.3. Badania w trakcie robót

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować: poprawność ułożenia warstwy worków i ich przykrycia, a w przypadku podłogi na gruncie również poprawność odpowietrzenia worków.
Prace wykonawcze powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają:


•
materiał,

•
sprzęt w zakresie sprawności technicznej,

•
wykonanie prac.
Jakość wykonanego wypełnienia keramzytowego należy sprawdzić po zakończeniu prac.
6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robót

Po wykonaniu prac należy sprawdzić:

•
stan podłoża, a w przypadku podłoży gruntowych, w których wykonywano wcześniej inne prace np. instalacyjne, również stopień zagęszczenia tych podłoży,

•
dokładność przykrycia.
7. OBMIAR ROBÓT



Obmiar powinien być wykonany na budowie, w metrach sześciennych wykonanego wypełnienia z keramzytu. Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji.
8. ODBIÓR ROBÓT


8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM. 00.00.00.
8.2. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:


•
przygotowane podłoże,

•
ułożenie warstwy keramzytu w workach,

•
przykrycie wierzchnie.
8.3. Odbiory po zakończeniu robót
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium, lub jednostce geodezyjnej przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy:


•
zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją.

•
istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy.
Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości Inżyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt, w terminie ustalonym z Inżynierem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI



9.1. Ogólne warunki płatności

Płatność za metr sześcienny lub ilość worków wypełnienia należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami.
9.2. Szczegółowe warunki płatności

Cena jednostkowa wykonania wypełnienia, przyjęta przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, obejmuje: prace pomiarowe, dostarczenie materiałów, wykonanie robót wg zakresu w punkcie 1.3., oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących własnością wykonawcy materiałów.
9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością
Wg przedmiaru robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE



	PN-EN 13055-1
	  Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

	PN-EN 13055-2  
	Kruszywo lekkie - Część 2 Kruszywo lekkie do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń oraz niezwiązanych      i związanych zastosowań. 

	PN-EN 14063-1:2005
	Materiały i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców ilastych (LWA) formowane In situ - Część 1 Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej przed zastosowaniem. 

	PN-EN 1997-2:2009
	Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne - Część 2 Rozpoznanie     i badania podłoża gruntowego.

	PN-EN ISO 6946:2017-10
	Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny             i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

	PN-EN ISO 13370:2017-09

	Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Przenoszenie ciepła przez grunt -- Metody obliczania

	PN-EN ISO 13787:2005 


	 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Określanie deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła

	PN-EN 12831: 2017-08 
	Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego -- Część 1 


Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wer. 05.22

