(przykład) Specyfikacja Techniczna zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004.
(Dz. U. nr 202, poz. 2072)

WARSTWY IZOLACYJNE I WYRÓWNUJĄCE
z Leca® KERAMZYTU
1. WSTĘP



1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, polegających na ułożeniu warstw izolacyjnych, wypełniających i wyrównawczych w typowych stropach żebrowych, takich jak np. stropy odcinkowe, Kleina, WPS, sklepienia łukowe itp.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy układaniu keramzytu na stropach, jako warstwy wypełniającej, wyrównującej lub izolacyjnej:


•
przygotowanie i oczyszczenie podłoży,

•
ułożenie paraizolacji (w wymaganych rozwiązaniach),

•
układanie keramzytu,

•
zagęszczanie keramzytu,

•
układanie pozostałych warstw na stropie.
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1

Układanie keramzytu - proces polegający na dostarczeniu i równomiernym rozłożeniu, 
w miejscu ułożenia, warstwy keramzytu. W tym przypadku keramzyt układany jest jako granulat luzem.
1.4.2.

Zagęszczanie - proces polegający na powierzchniowym ubijaniu warstwy keramzytu, w celu wzmocnienia nośności podłoża, poprzez skuteczne zaklinowanie się granulatu pomiędzy sobą.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY



2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania - wg ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Przy układaniu keramzytu na stropach należy przestrzegać generalnej zasady dostosowania odpowiedniej frakcji kruszywa, do projektowanej grubości wypełnienia.

•
W warstwach o grubości 0-6 cm powinien być użyty keramzyt o najdrobniejszej granulacji czyli Leca® KERAMZYT izolacyjny S.

•
W warstwach o grubości 3-9 cm powinien być użyty keramzyt o średniej granulacji czyli Leca® KERAMZYT izolacyjny M.

•
W warstwach o grubości powyżej 8 cm powinien być użyty keramzyt o najgrubszej granulacji czyli Leca® KERAMZYT izolacyjny L.
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualną deklarację zgodności na ww. materiał. Kruszywo powinno być dostarczane, składowane i układane zgodnie z zaleceniami ST. 
Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca.
2.2. Wymagania szczegółowe
Zaleca się użycie sprawdzonego keramzytu, charakteryzującego się następującymi właściwościami:


•
Leca® KERAMZYT podsypkowy gęstość nasypowa 500 kg/m3 ( 15%, frakcja 0-5 mm.
     ▪ Leca® KERAMZYT izolacyjny S gęstość nasypowa 510 kg/m3 ( 15%, frakcja 0-4 mm


•
Leca® KERAMZYT izolacyjny M gęstość nasypowa 320 kg/m3 ( 15%, frakcja 4-10 mm.

•
Leca® KERAMZYT izolacyjny L gęstość nasypowa 290 kg/m3 ( 15%, frakcja 8-20 lub         10-20 mm.
3. SPRZĘT



3.1. Ogólne wymagania dot. Sprzętu podano w ST 00.00.00.
Do wykonania podłoża można stosować sprzęt mechaniczny lub ręczny: pompy do keramzytu, taczki i ubijarki ręczne z płytą o wym. min. 50x50 cm. Ponadto niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu do pomiarów niwelacyjnych.
Sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
3.2. Niezbędny sprzęt do wykonania podłoża

•
zagęszczarka płytowa, typ lekki, lub ręczny ubijak płytowy,

•
sprzęt geodezyjny do niwelacji powierzchni.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE



Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne".
Keramzyt może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera, pod warunkiem zabezpieczenia kruszywa przed opadami deszczu.
Keramzyt powinien być dostarczany i składowany w big-bagach o pojemności 1,5-2,0 m3 lub workach foliowych o pojemności 55 l, które są fabrycznie pakowane na paletach po 30 szt. na palecie.
Worki nie powinny być składowane ponad 3 miesiące na zewnątrz i narażone być w tym czasie na intensywne działanie promieni słonecznych. Nie przestrzeganie tych zaleceń doprowadza do osłabienia wytrzymałości foliowych worków, na skutek przegrzania na słońcu.
Suche kruszywo w jednostkowych przypadkach może być dostarczane luzem, wówczas musi być w trakcie transportu i składowania zabezpieczone przed opadami. Ponadto, jako lekki materiał, musi być zabezpieczone przed ewentualnym przemieszczaniem ze składowiska, 
w wyniku płynących wód opadowych.
5. WYKONANIE ROBÓT



5.1. Ogólne warunki wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót winien posiadać doświadczenie w wykonywaniu przedmiotowych robót. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych.
Podczas wykonywania prac należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte następujące dane:

•
warunki pogodowe podczas wykonywania robót,

•
stan podłoża,

•
rysunki z naniesionymi punktami niwelacyjnymi,

•
sposób wykonywania robót,

•
informacje o stosowanych materiałach i technologii prac,

•
zużycie materiału na m2,

•
pozostałości materiału,

•
inne szczegóły istotne w dalszych pracach i mające wpływ na wymagania użytkowe.
Protokół z prac wykonawczych zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów.
5.2. Przygotowanie podłoży do ułożenia keramzytu
Podłoże stropowe, na którym będzie układany keramzyt, powinno być suche. Niedopuszczalne jest układanie kruszywa po kilku dniach od wylania żelbetowej płyty stropowej.
Na podłożu nie mogą znajdować się zanieczyszczenia (np. gruz, resztki drewna szalunkowego itp.).
Przed przystąpieniem do układania keramzytu na stropie należy ułożyć paraizolację, w zakresie opisanym w projekcie. Na paraizolacji dopuszcza się ułożenie wspomagających materiałów izolacji termicznej, takich jak wełna mineralna, płyty XPS lub EPS itp.
5.3. Układanie keramzytu
Na przygotowanej jw. powierzchni stropu można ułożyć bezpośrednio warstwę suchego Leca® KERAMZYTU o odpowiedniej frakcji, dostosowanej do projektowanej grubości warstwy, zgodnie z pkt. 2.1. Układany keramzyt powinien mieć wilgotność <5%. Sprawdzenie wilgotności można wykonać doraźnie, układając szybkę szklaną na powierzchni keramzytu i pozostawiając ją na noc. Jeżeli rano na szybce wystąpi rosa, to keramzyt należy przesuszać przegrabiając go, w celu obniżenia wilgotności. W trakcie przesuszania należy skutecznie wietrzyć pomieszczenia lub, w okresach zimowych, intensywniej ogrzewać pomieszczenie poniżej.
5.4. Zagęszczanie keramzytu

Kruszywo należy ułożyć na całej powierzchni i dopiero wówczas można rozpocząć zagęszczanie. Niedopuszczalne jest jednoczesne zagęszczanie i układanie kruszywa w jednym pomieszczeniu, gdyż zagęszczany keramzyt mógłby się przemieszczać w kierunku powierzchni jeszcze nie pokrytej kruszywem.
Zagęszczanie może odbywać się mechanicznymi zagęszczarkami płytowymi, lub ubijakami ręcznymi, wyposażonymi w płytę kwadratową o wymiarach ok. 50x50 cm.
Keramzyt zagęszczając się zmniejsza grubość rozłożonej warstwy o ok. 10%.
Stopień zmiany grubości warstwy należy kontrolować sprawdzając sprzętem geodezyjnym, w określonych punktach, grubość zagęszczonej warstwy.
Ilość punktów pomiarowych, w pomieszczeniach o określonej powierzchni, nie powinna być mniejsza niż:

•
na powierzchni do 10 m2 minimum 2 punkty pomiarowe,

•
na powierzchni 10-50 m2 minimum 1 punkt na każde 10 m2,

•
na powierzchni 50-100 m2 minimum 1 punkt na każde 15 m2,

•
na powierzchni powyżej 100 m2 minimum 1 punkt na każde 20 m2.
Po stwierdzeniu zmiany grubości warstwy keramzytu o 10% zagęszczanie można zakończyć i przystąpić do wykonywania następnych warstw podłogi.
Pracownicy wykonujący zagęszczenie keramzytu i pierwszą warstwę na nim, powinni mieć przymocowane do podeszwy obuwia podkładki zwiększające powierzchnię buta i ułatwiające przemieszczanie się po keramzycie. Zagęszczanie powinno odbywać się obwodowo, spiralnie od zewnątrz do środka pomieszczenia. Kilkakrotnie po tej samej trasie.
5.5. Układanie kolejnych warstw

Na przygotowanym podłożu można układać kolejne warstwy podposadzkowe.
Należy unikać bezpośredniego łączenia warstwy keramzytu z jastrychem. Woda z szlachty może być odciągnięta przez keramzyt, co w efekcie osłabi wytrzymałość szlachty i zgromadzi w keramzycie nadmiar wilgoci trudnej do wysuszenia.
Jeżeli jastrych cementowy ma być ułożony bezpośrednio na keramzycie, wówczas warstwy te należy oddzielić dodatkową izolacją np. z folii. Rozwiązanie to jest niezbędne przy założonych wierzchnich warstwach posadzki z drewna i materiałów drewnopochodnych.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT



6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne".
Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego.
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót

Za wbudowany materiał oraz badanie jego przydatności odpowiada Wykonawca.
Przed ułożeniem keramzytu na deskach należy sprawdzać ich stan techniczny.
6.3. Badania w trakcie robót

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować grubości układanych warstw keramzytu, stopień jego zagęszczenia.
Prace wykonawcze powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają:


•
materiał, jego rodzaj i wilgotność,

•
sprzęt w zakresie sprawności technicznej,

•
wykonanie prac.
6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robót

Jakość wykonanego podłoża keramzytowego należy sprawdzić po zakończeniu prac. Powierzchnia górnego podłoża keramzytowego, przygotowanego do ułożenia dalszych warstw, powinna być równa, a odchyłki w poziomie nie powinny w każdym miejscu przekraczać;

•
( 0,3 cm przy pomiarze łatą 2,0 m dla Leca® KERAMZYTU izolacyjnego S                                

         i Leca® KERAMZYTU podsypkowego 

•
( 0,5 cm przy pomiarze łatą 2,0 m dla Leca® KERAMZYTU izolacyjnego M

•
( 0,7 cm przy pomiarze łatą 2,0 m dla Leca® KERAMZYTU izolacyjnego L
Sprawdzeniu należy poddać zgodność poziomu podłoża, z uwzględnieniem kolejnych warstw, w stosunku do założonych w projekcie wysokości projektowanych posadzek.
7. OBMIAR ROBÓT



Obmiar powinien być wykonany na budowie, w metrach kwadratowych wykonanej powierzchni podłoża, z uwzględnieniem grubości i rodzaju warstw keramzytu. Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji.
8. ODBIÓR ROBÓT



8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM. 00.00.00.
8.2. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:


•
przygotowane podłoże,

•
grubości warstwy układanego keramzytu,

•
wilgotność kruszywa,

•
zagęszczenie.
8.3. Odbiory po zakończeniu robót
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium, lub jednostce geodezyjnej przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy:


•
zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją.

•
istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy.
Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości Inżyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt, w terminie ustalonym z Inżynierem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI



9.1. Ogólne warunki płatności

Płatność za metr kwadratowy podłoża, o określonej grubości, należy przyjmować zgodnie           z obmiarem i oceną jakości robót, na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych,       z ewentualnymi potrąceniami.
9.2. Szczegółowe warunki płatności

Cena jednostkowa wykonania izolacji keramzytowych, przyjęta przez Wykonawcę                        i zaakceptowana przez Zamawiającego, obejmuje: prace pomiarowe, dostarczenie materiałów, wykonanie robót wg zakresu w punkcie 1.3., oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących własnością wykonawcy materiałów.
9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością
Wg przedmiaru robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE



	PN-EN 13055-1 
	  Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

	PN-EN 14063-1:2005
	Materiały i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców ilastych (LWA) formowane In situ - Część 1 Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej przed zastosowaniem. 

	PN-EN 1097-1:2011 
	Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw część 10; Oznaczanie wysokości podciągania wody. 

	PN-EN ISO 6946: 2017-10
	Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

	PN-EN ISO 13787:2005 


	 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Określanie deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła

	PN-B-02151-3:2015-10

	Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych -- Wymagania


Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wer.05_2022

