(przykład) Specyfikacja Techniczna zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004.
(Dz. U. nr 202, poz. 2072)

BETONY LEKKIE IZOLACYJNE I WYRÓWNUJĄCE 
z Leca® KERAMZYTU
1. WSTĘP



1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na ułożeniu warstw izolacyjnych, wypełniających i wyrównawczych z keramzytobetonu na stropach, dachach i innych podłożach.
1.2. Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy układaniu keramzytu na stropach, jako warstwy wypełniającej, wyrównującej lub izolacyjnej:


•
przygotowanie podłoży,

•
przygotowanie lekkiego betonu LB,

•
układanie LB,

•
pielęgnacja LB,

•
układanie pozostałych warstw.
1.4. Określenia podstawowe

1.4.1.

Lekki beton „LB” - keramzytobeton to mieszanina keramzytu, cementu i wody, która po wymieszaniu i zakończeniu procesu wiązania i dojrzewania stanowi zespolony materiał. W skład keramzytobetonu mogą wchodzić również inne kruszywa, popioły i dodatki poprawiające właściwości LB.
1.4.2.

Przygotowanie lekkiego betonu - proces wymieszania w określonej kolejności i określonych proporcjach składników LB.
1.4.3.

Układanie lekkiego betonu - to kolejne czynności polegające na ułożeniu i zagęszczeniu mieszanki LB na przygotowanym podłożu.
1.4.4.

Pielęgnacja lekkiego betonu - to zespół czynności mających na celu dostarczenie i utrzymanie odpowiedniej ilości wody w mieszance, która jest niezbędna do właściwego związania składników, w określonym czasie.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY



2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania wg ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Przy doborze keramzytu do mieszanki keramzytobetonu należy przestrzegać generalnej zasady dostosowania odpowiedniej frakcji kruszywa, do projektowanej grubości wypełnienia.

•
W warstwach o grubości 0-6 cm powinno być użyte kruszywo o najdrobniejszej granulacji, czyli Leca® KERAMZYT budowlany S (granulacja 0-4 mm)


•
W warstwach o grubości 3-9 cm powinno być użyte kruszywo o średniej granulacji, czyli Leca® KERAMZYT budowlany M (granulacja 4-10 mm)


•
W warstwach o grubości powyżej 8 cm powinno być użyte kruszywo o najgrubszej granulacji, czyli Leca® KERAMZYT budowlany L (granulacja 8-20 lub 10-20 mm)


•
Do wszystkich LB można stosować również Leca® KERAMZYT izolacyjny czyli suchy. Kruszywo to jest bardziej dostępne na rynku w opakowaniach 1,5; 2,0 m3 i workach 55 l oraz Leca KERAMZYT o różnych frakcjach dostarczany także luzem. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualną deklarację zgodności na ww. materiał. Kruszywo powinno być dostarczane, składowane i układane zgodnie z zaleceniami ST. 
Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca.
2.2. Wymagania szczegółowe
Zaleca się użycie sprawdzonego keramzytu, charakteryzującego się następującymi właściwościami:


•
Leca® KERAMZYT budowlany S lub Leca® KERAMZYT izolacyjny S, gęstość nasypowa 510 kg/m3 ( 15%,

•
Leca® KERAMZYT budowlany M lub Leca® KERAMZYT izolacyjny M, gęstość nasypowa 320 kg/m3 ( 15%,

•
Leca® KERAMZTY budowlany L lub Leca® KERAMZYT izolacyjny L, gęstość nasypowa 290 kg/m3 ( 15%, 
     - inne frakcje Leca® KERAMZTY  dostarczane luzem lub w opakowaniach posiadające Deklaracje własności użytkowych w których opisano parametry kruszywa. 

Inne materiały 

    -  Cement posiadające dokumenty dopuszczające do stosowania do betonów

    - woda – wodociągowa lub o sprawdzonym składzie .
3. SPRZĘT



3.1. Ogólne wymagania dot. Sprzętu podano w ST 00.00.00.
Do wykonania wypełnień można stosować sprzęt mechaniczny: betoniarki, mieszarki, węzły betoniarskie, samochody betonomieszarki, wibratory, łaty wibracyjne. Ponadto niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu do pomiarów niwelacyjnych.
Sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
3.2. Niezbędny sprzęt do wykonania podłoża

•
mieszarka betonu,

•
sprzęt geodezyjny do niwelacji powierzchni.
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE



Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne". Keramzyt może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez Inżyniera.
Keramzyt może być dostarczany i składowany luzem w big-bagu o pojemności 1,5-2,0 m3 lub workach foliowych o pojemności 55 l, które są fabrycznie pakowane na paletach, po 30 szt. na palecie.
Worki nie powinny być składowane powyżej 3 miesięcy na zewnątrz, jak również nie powinny być w tym czasie narażone na intensywne działanie promieni słonecznych. Nieprzestrzeganie tych zaleceń doprowadza do osłabienia wytrzymałości foliowych worków, na skutek przegrzania na słońcu.
Cement można dostarczać cementowozami i składować w silosach lub, przy dostawach cementu w workach, samochodami skrzyniowymi. W przypadku cementu w workach należy chronić go skutecznie przed opadami i nadmiarem wilgoci np. w magazynach zamkniętych. 
Gotową mieszankę lekkiego betonu można transportować betonomieszarkami lub samochodami wywrotkami, przy odpowiednim zabezpieczeniu przed opadami.
5. WYKONANIE ROBÓT



5.1. Ogólne warunki wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót winien posiadać doświadczenie w wykonywaniu przedmiotowych robót. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych.
Podczas wykonywania prac należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte następujące dane:

•
warunki pogodowe podczas wykonywania robót,

•
stan podłoża,

•
rysunki z naniesionymi punktami niwelacyjnymi,

•
sposób wykonywania robót,

•
informacje o stosowanych materiałach i technologii prac,

•
zużycie materiału na m2,

•
pozostałości materiału,

•
inne szczegóły istotne w dalszych pracach i mające wpływ na wymagania użytkowe.
Protokół z prac wykonawczych zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów.
5.2. Przygotowanie podłoży do ułożenia keramzytu
Podłoże, na którym będzie układany LB, powinno być odpowiednio zabezpieczone przed odciąganiem wody zarobowej z betonu.
Na podłożu nie mogą znajdować się zanieczyszczenia (np. gruz, resztki drewna szalunkowego itp.).
Przed przystąpieniem do układania LB na stropie nad pomieszczeniami wilgotnymi należy ułożyć paraizolację w zakresie opisanym w projekcie. Izolacje, warstwy spadkowe i warstwy wypełniające z LB mogą być układane na innych materiałach izolacji płytowej typu wełna mineralna, XPS, EPS itp. Tego typu izolacje płytowe można układać również na lekkich betonach. 
5.3. Przygotowanie lekkiego betonu
Właściwe przygotowanie lekkiego betonu do ułożenia wymaga przestrzegania zasady wcześniejszego moczenia kruszywa. W zależności od sposobu dostawy i magazynowania należy zastosować odpowiednią metodę przygotowania LB.
W przypadku suchego keramzytu z worków lub big-bagów najwłaściwsze jest postępowanie według następującej kolejności działań:

•
w betonomieszarce należy umieścić keramzyt i zalać go ½ ilości wody zarobowej,

•
odczekać ok. 5-7 minut,

•
dodać cement i pozostałą ilość wody zarobowej oraz ew. inne dodatki.
Takie postępowanie ogranicza możliwość szybkiego odciągania wody zarobowej przez suchy keramzyt.
5.4. Układanie lekkiego betonu
Na przygotowanej powierzchni można ułożyć bezpośrednio warstwę lekkiego betonu, przygotowanego z odpowiedniej frakcji Leca® KERAMZYTU, dostosowanej do projektowanej grubości warstwy zgodnie z pkt. 2.1.
5.5. Zagęszczanie lekkiego betonu
W przypadku warstw o niewielkiej grubości 0-5 cm zagęszczanie powinno odbywać się głównie listwami wibracyjnymi.
Większe warstwy można zagęszczać lekkimi zagęszczarkami płytowymi i łatami wibracyjnymi. Głębokie wypełnienia, o grubości powyżej 30 cm, można zagęszczać wibratorami wgłębnymi.
5.6. Pielęgnacja lekkiego betonu
Ułożone wypełnienie z LB musi być zabezpieczone przed nadmiernym wysychaniem, najlepiej poprzez przykrycie folią. Dodatkowo wypełnienie takie powinno być zroszone wodą. Częstotliwość roszenia jest uzależniona od temperatury otoczenia, przewiewności pomieszczeń itp. Lekki beton przez pierwsze 7 dni po ułożeniu powinien dojrzewać w środowisku wilgotnym.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT



6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi, podanymi w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne".
Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego.
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót

Za wbudowany materiał oraz badanie jego przydatności odpowiada Wykonawca.
Przed ułożeniem keramzytu należy sprawdzić chłonność podłoża i stopień zabezpieczenia podłoża przed odciąganiem wody.
6.3. Badania w trakcie robót

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować grubości układanych warstw i stopień ich zagęszczenia.
Prace wykonawcze powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają:


•
materiał, jego rodzaj i wilgotność,

•
sprzęt - w zakresie sprawności technicznej,

•
wykonanie prac.
Poprawność ułożenia warstw należy kontrolować sprawdzając sprzętem geodezyjnym, w określonych punktach grubość zagęszczonej warstwy.
Ilość punktów pomiarowych w pomieszczeniach o określonej powierzchni nie powinna być mniejsza niż:

•
na powierzchni do 10 m2 minimum 2 punkty pomiarowe


•
na powierzchni 10-50 m2 minimum 1punkt na każde 10 m2

•
na powierzchni 50-100 m2 minimum 1 punkt na każde 15 m2

•
na powierzchni powyżej 100 m2 minimum 1 punkt na każde 20 m2
Pracownicy wykonujący zagęszczenie LB powinni mieć przymocowane do podeszwy obuwia podkładki, zwiększające powierzchnię buta i ułatwiające przemieszczanie się po wypełnieniu. Zagęszczanie powinno odbywać się obwodowo, spiralnie od zewnątrz do środka pomieszczenia. Kilkakrotnie po tej samej trasie.
6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robót

Jakość wykonanego podłoża z LB należy sprawdzić po zakończeniu prac. Powierzchnia górnego podłoża, przygotowanego do ułożenia dalszych warstw, powinna być równa, a odchyłki w poziomie nie powinny w każdym miejscu przekraczać:

•
( 0,3 cm przy pomiarze łatą 2,0 m dla Leca® KERAMZYTU budowlanego S lub Leca® KERAMZYTU izolacyjnego S ( i innych kruszyw o przewadze frakcji  0-6 mm)

•
( 0,5 cm przy pomiarze łatą 2,0 m dla Leca® KERAMZYTU budowlanego M lub Leca® KERAMZYTU izolacyjnego M ( i innych kruszyw o przewadze frakcji  4-10 mm)

•
( 0,7 cm przy pomiarze łatą 2,0 m dla Leca® KERAMZYTU budowlanego L lub Leca® KERAMZYTU izolacyjnego L ( i innych kruszyw o przewadze frakcji   powyżej 8  mm)
Sprawdzeniu należy poddać zgodność poziomu podłoża, z uwzględnieniem kolejnych warstw, w stosunku założonych w projekcie wysokości projektowanych posadzek.
7. OBMIAR ROBÓT



Obmiar powinien być wykonany na budowie, w metrach kwadratowych wykonanej powierzchni podłoża, z uwzględnieniem grubości i rodzaju warstw keramzytu. Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji.
8. ODBIÓR ROBÓT



8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM. 00.00.00.
8.2. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:


•
przygotowane podłoże,

•
wilgotność kruszywa,

•
grubości warstwy układanego LB,

•
zagęszczenie.
8.3. Odbiory po zakończeniu robót

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium, lub jednostce geodezyjnej, przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy:


•
zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją,

•
istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy.
Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości Inżyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Inżynier może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt, w terminie ustalonym z Inżynierem.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI



9.1. Ogólne warunki płatności

Płatność za metr kwadratowy podłoża o określonej grubości należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami.
9.2. Szczegółowe warunki płatności

Cena jednostkowa wykonania wypełnień z LB, przyjęta przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, obejmuje: prace pomiarowe, dostarczenie materiałów, wykonanie robót wg zakresu w punkcie 1.3., oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących własnością Wykonawcy materiałów.
9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością
Wg przedmiaru robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE



	PN-EN 14063-1:2005
	Materiały i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców ilastych (LWA) formowane In situ - Część 1 Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej przed zastosowaniem.

	PN-EN 13055-1:2003 
	Kruszywa lekkie - Część 1 Kruszywa lekkie do betonu zapraw i rzadkiej zaprawy. 

	PN-EN ISO 6946:2008
	Komponenty budowlane i elementy budynku. 

Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. 

Metoda obliczania. 

	PN-EN 196-1 do PN-EN 196-11
	Metody badania cementu. Część 1-11 

	PN-EN 197-1:2012
	Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

	PN-EN 14227-1:2013
	Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Wymagania Część 1-Mieszanki związane cementem 

	PN-EN 12620+A1:2010
	  Kruszywa do betonu

	PN-EN 1354:2006
	Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie betonu lekkiego kruszynowego o otwartej strukturze. 

	PN-EN 1356:1999
	Badanie właściwości użytkowych prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze przy zginaniu

	PN-EN 15037-5:2013-10
	Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 5: Lekkie bloki szalunkowe

	PN-EN 1520:2011
	Prefabrykowane elementy z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

	PN-EN 15435:2008
	Prefabrykaty z betonu -- Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i lekkiego -- Cechy wyrobu i właściwości użytkowe

	PN-EN 991:1999


	Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

	PN-EN 992:1999 
	Oznaczenie gęstości w stanie suchym betonu lekkiego kruszynowego o otwartej strukturze. 

	PN-EN 206+A2:2021-08
	Beton   Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

	PN-EN 1008:2004
	Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu 

	PN-EN 1992-1-1:2008 
	 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 


Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
wer.05-22

