(przykład) Specyfikacja Techniczna zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004.

(Dz. U. nr 202, poz. 2072)

IZOLACJA STROPODACHU WENTYLOWANEGO
Leca® KERAMZYTEM
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, polegających na ułożeniu izolacji termicznej stropodachu wentylowanego, przy użyciu Leca® KERAMZYTU.
1.2. Zakres stosowania ST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy układaniu keramzytu na stropie żelbetowym, betonowym lub ceramicznym, nad ostatnią kondygnacją:

•
przygotowanie podłoża i oczyszczenie go z wszelkich zanieczyszczeń,

•
ułożenie paroizolacji,

•
układanie keramzytu,

•
zabezpieczenie warstwy izolacyjnej przed wykonaniem dalszych robót.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.
 Układanie keramzytu - proces polegający na dostarczeniu i rozłożeniu, w miejscu ułożenia, warstwy keramzytu. W tym przypadku keramzyt układany jest jako granulat luzem.
1.4.2.
 Zabezpieczenie warstwy izolacyjnej przed wykonaniem dalszych robót - proces mający na celu nie dopuszczenie do zawilgocenia keramzytu po ułożeniu, a przed przykryciem dalszymi warstwami stropodachu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne".
2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania - wg ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”.


•
Do wykonania robót należy użyć Leca® KERAMZYT (suchy). Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualną deklarację zgodności na ww. materiał. Kruszywo powinno być dostarczane, składowane i układane zgodnie z zaleceniami ST.

•
Paroizolacja - folia paroszczelna ograniczająca wchodzenie pary wodnej w warstwę keramzytu. Paroizolacja powinna pojawić się bezwzględnie na stropie nad pomieszczeniami mokrymi (łazienki, pralnie, kuchnie itp.). Stosowanie paraizolacji nad pozostałymi grupami pomieszczeń powinno być zgodne z PT.
Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca.
2.2. Wymagania szczegółowe
Zaleca się użycie Leca® KERAMZYT , charakteryzujący się następującymi właściwościami:


•
frakcja kruszywa 8-10 lub 10-20 mm,

•
gęstość nasypowa 290 kg/m3 ( 15%,
    •
wilgotność < 5% 

•
wytrzymałość na miażdżenie ( 0,75 MPa.
3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dot. Sprzętu podano w ST 00.00.00.
Do wykonania podłoża można stosować sprzęt mechaniczny oraz ręczny: pompy do keramzytu, żurawie i dźwigi, taczki, wózki na dwóch kołach, „japonki” itp. Ponadto niezbędne jest zapewnienie odpowiedniego sprzętu do pomiarów niwelacyjnych.
Sprzęt, maszyny i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE

Ogólne wymagania dot. transportu podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne".
Keramzyt może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera, pod warunkiem zabezpieczenia kruszywa przed opadami deszczu.
Keramzyt powinien być dostarczany i składowany w big-bagach o pojemności 1,5-2,0 m3 lub workach foliowych o pojemności 55 l, które są fabrycznie pakowane na paletach po 30 szt. na palecie.
Worki nie powinny być składowane ponad 3 miesiące na zewnątrz i narażone w tym czasie na intensywne działanie promieni słonecznych. Nie przestrzeganie tych zaleceń doprowadza do osłabienia wytrzymałości foliowych worków, na skutek przegrzania na słońcu.
Suche kruszywo w jednostkowych przypadkach może być dostarczane luzem, wówczas musi być w trakcie transportu i składowania zabezpieczone przed opadami. Ponadto, jako lekki materiał, zabezpieczone przed ewentualnym przemieszczaniem ze składowiska, w wyniku płynących wód opadowych.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót winien posiadać doświadczenie w wykonywaniu przedmiotowych robót. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń technologicznych.

Podczas wykonywania prac należy sporządzić protokół, w którym powinny być ujęte następujące dane:

•
stan podłoża,

•
rysunki z naniesionymi punktami niwelacyjnymi,

•
sposób wykonywania robót,

•
informacje o stosowanych materiałach i technologii prac,

•
zużycie materiału na m3,

•
pozostałości materiału,

•
inne szczegóły istotne w dalszych pracach i mające wpływ na wymagania użytkowe.
Protokół z prac wykonawczych zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów.
5.2. Przygotowanie podłoża do ułożenia keramzytu
Podłoże stropowe, na którym będzie wykonywanych stropodach, powinno być suche. Niedopuszczalne jest wykonywanie stropodachu po kilku dniach od wylania płyty stropowej.
Na podłożu nie mogą znajdować się zanieczyszczenia (np. gruz, resztki drewna szalunkowego itp.).
Wszystkie przegrody, ścianki ażurowe, mury zewnętrzne, kominy i piony wentylacyjne oraz ułożenie paroizolacji w niezbędnym zakresie, należy wykonać przed rozpoczęciem układania keramzytu.
Przed przystąpieniem do układania keramzytu na stropie nad pomieszczeniami wilgotnymi należy ułożyć paraizolację w zakresie opisanym w projekcie. Izolacje, warstwy spadkowe            i warstwy wypełniające z keramzytu mogą być układane na innych materiałach izolacji płytowej typu wełna mineralna, XPS, EPS itp. Tego typu izolacje płytowe można układać również na keramzycie po wcześniejszym ułożeniu warstwy utwardzającej kruszywo np. szprycu cementowego o gr. min. 0,5 cm.
5.3. Układanie keramzytu
Keramzyt rozkłada się na miejscu wbudowania, w warstwie określonej w PT.


•
W warstwach o grubości powyżej 8 cm powinno być użyte kruszywo o najgrubszej granulacji, np.  Leca® KERAMZYT izolacyjny L (granulacja 8-20 lub 10-20 mm)

Keramzyt w przestrzeni wentylowanej stropodachu nie musi być zagęszczany.
Transport ręczny (taczkami, wózkami dwukołowymi itp.) może odbywać się na zagęszczonym keramzycie i warstwie następnej na nim jedynie po leżniach z bali drewnianych, o gr. min. 
42 mm.

Należy tak organizować prace, aby w trakcie jednej zmiany roboczej ułożyć keramzyt tylko        w tych sektorach, które można przykryć płytami i skutecznie zabezpieczyć przed opadami. Zawilgocenie keramzytu obniża jego parametry izolacyjności.
W przypadku znacznego zawilgocenia keramzytu, przed szczelnym przykryciem, kruszywo powinno być kilkakrotnie przegrabione i wysuszone.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być przeprowadzona zgodnie    z zasadami ogólnymi podanymi w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne".

Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego.

6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót
Za wbudowany materiał oraz badanie jego przydatności odpowiada Wykonawca.
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi dokumentację stwierdzającą pochodzenie i rodzaj keramzytu, dostarczanego przez producenta. Kontroli podlega poprawność wykonania paroizolacji i ewentualnych innych projektowanych warstw, na których ma być ułożony keramzyt.
6.3. Badania w trakcie robót
W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować; grubości układanych warstw keramzytu i wilgotność kruszywa.
Prace wykonawcze powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają:

•
materiał,

•
sprzęt w zakresie sprawności technicznej,

•
wykonanie prac.
6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robót
Jakość wykonanego wypełnienia keramzytowego należy sprawdzić po zakończeniu układania. Kontroli podlega sprawdzenie grubości warstw. Powierzchnia ułożonego keramzytu powinna być równa, a odchyłki nie powinny przekraczać ( 2 cm, przy pomiarze łatą 2,0 m.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar powinien być wykonany na budowie, w metrach sześciennych wykonanego wypełnienia z keramzytu. Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00.

8.2. Odbiory międzyoperacyjne
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace:

•
przygotowane podłoże,

•
paraizolacji,

•
grubości warstwy układanego keramzytu.
8.3. Odbiory po zakończeniu robót
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań Wykonawcy. Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium, lub jednostce geodezyjnej przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy:

•
zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją.


•
istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy.

Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości Inżyniera. W przypadku stwierdzenia wad (a za wadę można uznać między innymi grubość, zbyt małą grubość warstwy lub zbyt duże zawilgocenie). Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt, w terminie ustalonym z Inżynierem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne warunki płatności

Płatność za metr sześcienny wypełnienia należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami.

9.2. Szczegółowe warunki płatności
Cena jednostkowa wykonania wypełnienia, przyjęta przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, obejmuje: prace pomiarowe, dostarczenie materiałów, wykonanie robót wg zakresu w punkcie 1.3., oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących własnością wykonawcy materiałów.

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością
Wg przedmiaru robót.
10. PRZEPISY ZWIĄZANE

	PN-EN 13055-1 
	  Kruszywa lekkie -- Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy

	PN-EN 14063-1:2005
	Materiały i wyroby do izolacji cieplnej - Wyroby z lekkiego kruszywa z pęczniejących surowców ilastych (LWA) formowane In situ - Część 1 Specyfikacja wyrobów w postaci niezwiązanej przed zastosowaniem. 

	PN-EN 13501-5:2016-07
	Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków -- Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

	PN-EN ISO 6946: 2017-10
	Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

	PN-EN ISO 13787:2005 


	 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Określanie deklarowanego współczynnika przewodzenia ciepła

	PN-EN 12831: 2017-08 
	Charakterystyka energetyczna budynków -- Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego -- Część 1 


Niewymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.
Wer.05-2022

